ICS 87.080

Y50

备案号：

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

圆珠笔用低黏度油墨

Low viscosity inks for ball point pen

[在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上]

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准起草单位：苏州雄鹰笔墨科技有限公司、贝发集团股份有限公司、东莞市智高文具有限公司、广东宝克文具有限公司、广东金万年文具有限公司、广东联众文具有限公司、金华市宝林油墨有限公司、昆山市大市天龙制笔零件厂、上海晨光文具股份有限公司、上海纳诺微新材料科技有限公司、上海市制笔工业研究所、韶关盛怡文具有限公司、温州爱好笔业有限公司、温州大学、温州市天丰文具有限公司、真彩文具股份有限公司。

本标准主要起草人：×××。

圆珠笔用低黏度油墨

- 范围

本标准规定了圆珠笔用低黏度油墨的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于圆珠笔用低黏度油墨（以下称为“油墨”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6678-2003  化工产品采样总则

GB/T 6680-2003  液体化工产品采样通则

GB 21027  学生用品的安全通用要求

GB/T 26714-2011  油墨圆珠笔和笔芯

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

圆珠笔用低黏度油墨  low viscosity ink for ball point pen

中油油墨

在（23±2）℃下，动力黏度小于3000 mPa·s，具有类似中性墨水书写手感的圆珠笔用油墨。

- 分类

油墨按书写用途及性能分为一般书写和文件书写。

- 要求

  - 油墨的理化性能应符合表1规定。

  - 油墨中可迁移元素含量应符合GB 21027的规定。

| 试验方法 | 项目名称 |  | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般书写 | 文件书写 |
| 6.1 | 外观 |  | 具有一定黏度的浆状物、无结膜、分层、胶化及严重花纹等现象 |  |
| 6.2 | 黏度比 | A法 | ≥1.2 |  |
|  |  | B法a | ≥1.4 |  |
|  | 黏度/mPa·s |  | ≤3000 |  |
| 6.3 | 表面张力/（mN/m） |  | 30～45 |  |
| 6.4 | pH |  | 4.0～10.5 |  |
| 6.5 | 相对密度 |  | 1.100～1.300 |  |
| 6.6 | 书写性能 |  | 划线300m以上，线迹无明显断线、变淡现象(OK) |  |
| 6.7 | 渗透性 |  | ≥24h，书写纸背面无明显痕迹 |  |
| 6.8 | 干燥性 |  | # ≤20s，覆盖纸应无墨迹 |  |
| 6.9 | 复印性 |  | 复印线迹保持可见 |  |
| 6.10 | 耐水性 |  | ≥1h，线迹保持可见 | ≥24h，线迹保持可见 |
| 6.11 | 耐光性 |  | ≥72h，线迹保持可见 |  |
| 6.12 | 保存性 | A法 | （50±2）℃，10天，应符合书写性能要求 |  |
|  |  | B法a | （40±2）℃，（55±5）%RH，90天，应符合书写性能要求 |  |
| 6.13 | 耐擦性 |  | — | 线迹经擦拭后保持可见 |
| 6.14 | 耐乙醇性 |  | — | ≥10min，线迹保持可见 |
| 6.15 | 耐盐酸性 |  | — | ≥24h，线迹保持可见 |
| 6.16 | 耐氨水性 |  | — | ≥24h，线迹保持可见 |
| 6.17 | 耐漂白性 |  | — | ≥5min，线迹保持可见 |
| - 当对试验结果有异议时，B法为仲裁试验方法。 |  |  |  |  |

- 试验材料和条件

  - 试笔

试笔应满足以下条件：

- a)球珠直径为0.7mm；

- b)未灌注油墨；

- c)试笔中注入被检油墨，用于6.6～6.17的试验。

  - 样品

自生产之日起三个月内保存完好的油墨。

  - 环境条件

若无特别的规定，试验应在下列环境条件下进行：

- 环境温度：15℃～25℃；

- 相对湿度：50%～80%。

- 试验方法

  - 外观试验

将被检油墨的容器盖旋开，在200lx～250lx光照度下目视被检油墨。

  - 黏度比和黏度试验

    - 试验仪器

      - 圆锥—平板型旋转式黏度计，或具有同等技术要求的试验仪器。

      - 流变仪。

      - 恒温水浴器。

    - 方法与步骤

      - A法

        - 取被检油墨加入黏度计的测试容器内，使测试容器与恒温水浴器接通，调节水浴器的温度至（23±2）℃，，开启循环水，恒温30min。

        - 分别以3.83 s-1和38.3 s-1的剪切速率测量黏度η1和η2，按公式（1）计算黏度比。

λ=η1η2	(1)

式中：

λ——黏度比。

η1——剪切速率为3.83 s-1时的黏度，单位为毫帕·秒（mPa·s）。

η2——剪切速率为38.3 s-1时的黏度，单位为毫帕·秒（mPa·s）。

计算结果表示到个位。

      - B法

按7.2.2.1.1的方法使流变仪的测试容器与恒温水浴器接通。设定流变仪剪切速率以0 s-1～1000 s-1递增，按流变仪记录的黏度变化曲线，最大黏度和最小黏度分别记为η1和η2，按公式（1）计算黏度比。

      - 以76.6 s-1的剪切速率测量黏度。

  - 表面张力试验

    - 试验仪器

      - 分辨力不低于0.05mN/m的表面张力仪。

      - 恒温水浴器。

    - 方法与步聚

      - 取被检油墨加入张力仪专用样品皿内，以加至约三分之二为宜。将样品皿与恒温水浴器接通，调节温度至(20±1)℃，开启循环水，恒温30min。

      - 板法：安装好白金板，调节张力仪零位。提升平台上的样品皿，使白金板下部与被检油墨液面接触，记录张力仪的示值。

      - 环法：安装好白金环，调节张力仪零位。提升平台上的样品皿，使白金环低于被检油墨液面，测量将白金圆环拉出液面所需的最大外力。

      - 推荐采用本方法。

  - pH试验

    - 仪器与材料

      - 分辨力不低于0.01的酸度计。

      - 50mL烧杯。

      - 常用标准缓冲溶液。

    - 方法与步骤

      - 在常用标准缓冲溶液中选取二种，其pH尽可能接近被检墨水的pH。

      - 将标准缓冲溶液和被检墨水分别放入烧杯中，温度调节至（251）℃。将酸度计的温度补偿旋钮调至25℃，分别用二种标准缓冲溶液校准酸度计。用蒸馏水清洗电极，然后用滤纸吸干。把电极插入被检墨水中测量，示值至少稳定1min。

  - 相对密度试验

    - 仪器

      - 密度计：分度值为0.001。

      - 恒温水浴器。

      - 玻璃量筒：250mL～500mL。

      - 温度计：0℃～50℃，分度值0.1℃。

    - 方法与步骤

将待测油墨注入量筒内，不得有气泡，将量筒置于（20±1）℃的恒温水浴中，插入温度计，待温度达到（20±1）℃后，将密度计缓缓地放入试样中，其下端应离筒底2cm以上，不能与筒壁接触，待密度计在试样中稳定后，读出密度计与油墨弯月面下缘接触的刻度，即为油墨的相对密度。

  - 书写性能试验

按GB/T 26714-2011中6.2的规定进行。

  - 渗透性试验

按GB/T 26714-2011中6.3的规定进行。

  - 干燥性试验

按GB/T 26714-2011中6.4的规定进行。

  - 复印性试验

按GB/T 26714-2011中6.5的规定进行。

  - 耐水性试验

按GB/T 26714-2011中6.6的规定进行。

  - 耐光性试验

按GB/T 26714-2011中6.7的规定进行。

  - 保存性试验

按GB/T 26714-2011中6.8的规定进行。

  - 耐擦性能

按GB/T 26714-2011中6.9的规定进行。

  - 耐乙醇性试验

按GB/T 26714-2011中6.10的规定进行。

  - 耐盐酸性试验

按GB/T 26714-2011中6.11的规定进行。

  - 耐氨水性试验

按GB/T 26714-2011中6.12的规定进行。

  - 耐漂白性试验

按GB/T 26714-2011中6.13的规定进行。

  - 可迁移元素含量试验

按GB 21027的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

油墨的检验分型式检验和出厂检验。

  - 型式检验

    - 一般出现下列情况之一时，应进行型式检验。

- a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- c)正常生产时，应每年进行一次型式检验1）；

- d)停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；

- e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 型式检验时，按GB/T 6680-2003规定的方法进行采样。应从产品中随机抽取800 g油墨作为供检样本，其中500g作为留样备查。按第5章所列项目逐项检验，所检项目应全部合格。

    - 型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，产品停止出厂，待解决问题，型式检验合格后方可恢复出厂。

  - 出厂检验

    - 组批规则

以单机或机组一次投入完成的单位产品为一批。

    - 抽样

样品数和样品量按GB/T 6678-2003中7.6的规定抽取，采样方法按GB/T 6680-2003规定的方法进行。

    - 检验项目

出厂检验项目为第四章表1中的外观、黏度、表面张力、pH、相对密度和书写性能。

    - 判定规则

出厂检验项目符合要求，判定该批产品检验合格。如某项检验不符合要求时，应重新从该批产品中抽取双倍采样量，对该项目进行复验，检验结果以复验为准。如复验结果仍不合格，则判定该批产品检验不合格。

    - 批检验后的处置

产品经检验合格后附产品合格证或合格标志方可出厂。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 每一包装件上应有产品名称、商标、生产企业名称、地址、产品型号、执行标准编号、生产日期（年、月）或批号、净重、保质期和注意事项等标志。

    - 包装件上的标志应明显清晰，图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 油墨应包装在清洁、干燥、坚固的容器内并加盖拧紧。

    - 每一包装件上应附有产品合格证或合格标志。

    - 运输包装的包装材料应适应长途运输和长期保存的需要。

  - 运输

油墨在运输和装卸过程中，应避免日晒雨淋。装卸和搬运中要轻拿轻放，避免包装容器破裂。

  - 贮存

    - 油墨应贮存于阴凉、通风的仓库中。贮存温度宜为10℃～35℃，一般不超过40℃，相对湿度不大于80%。

    - 保质期：自生产日期起两年。

_________________________________

1） 可迁移元素含量的型式检验周期一般不超过二年。