前    言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准由德清县智星实业有限公司负责起草，贝发集团股份有限公司、宁波市文魁控股集团有限公司、上海爱伊文具有限公司、上海市制笔工业研究所、上海依缘笔尖制造有限公司、温州天骄笔业有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人：卢建设、乔建华、陈景强。

纤维笔头

范围

本标准规定了纤维笔头的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于采用合成纤维材料经粘结成型的笔头，引水芯也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志（ISO 780：1997，MOD）

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（ISO 2859-1：1999，IDT）

GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

GB/T 12654-2008  书写纸

HG/T 2993-2004  酸性墨水蓝

要求

笔头的尺寸应符合表1规定。

单位为毫米

| 试验方法 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 直 径 | 直径范围 | D＜2 | D±0.02 |
|  |  |  | 2≤D＜4 | D±0.03 |
|  |  |  | 4≤D＜6 | D±0.04 |
|  |  |  | D≥6 | D±0.05 |
| 4.2 | 宽 度 | W±0.10 |
| 4.2 | 厚 度 | H±0.10 |
| 4.2 | 长 度 | L±0.50 |
| 宽度、厚度适用于非圆形笔头。 |

笔头的性能应符合表2规定。

| 试验方法 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | 吸水率/(%) | 35～55 a |
| 4.4 | 笔头强度 | ≥2 N，应无裂、散、断现象 |
| 4.5 | 引水速度/s | L＜25 mm | 30 |
|  |  | 25 mm≤L＜35 mm | 40 |
|  |  | L≥35 mm | 60 |
| 4.6 | 书写性能 | 线迹无明显断线、变淡现象 |
| 4.7 | 外 观 | 整体无散丝、尖部无缺口。 |
| a 适用于使用水性墨水的笔头。 |

试验方法

直径试验

试验量具

分辨力不低于0.01 mm的外径百分表。

方法与步骤

用外径百分表在笔头中部测量直径的最大值和最小值,并取其平均值，应符合表1规定的要求。

宽度、厚度、长度试验

试验量具

分辨力不低于0.02 mm的游标卡尺。

方法与步骤

用游标卡尺测量笔头的宽度、厚度、长度，均应符合表1规定的要求。

吸水率试验

仪器与器具

a）分辨力不低于0.0001g的分析天平；

b）恒温烘箱；

c）干燥器；

d）培养皿(Φ100mm)；

e）镊子；

f）秒表。

试验材料

蒸馏水。

方法与步骤

将待测笔头放在（80±2）℃的恒温烘箱内烘1h,再放入干燥器内冷却至室温,然后逐只放在分析天平上称量m1；

在培养皿中倒入高度为10 mm左右的蒸馏水；

用镊子夹住笔头,垂直浸入蒸馏水中，深度约3 mm,同时开启秒表计时,逐只进行；

60 s后取出浸在蒸馏水中的笔头,在分析天平上再次称量m 2；

按公式(1)计算吸水率A，应符合表2规定的要求。

…………………………………（1）

式中：

A ——  吸水率，用百分比表示（%）；

m 2 —— 吸水后的笔头质量，单位为克（g）；

m 1 —— 未吸水的笔头质量，单位为克（g）。

计算结果保留至个位。

笔头强度试验

试验仪器

分辨力不低于0.01 N的测力仪。

方法与步骤

先将测力仪调零位，然后让笔头与测力仪平台成（65±5）°夹角，逐渐加力至表2规定值，检查笔头应无裂、散、断现象。

引水速度试验

试验器具

a）培养皿(Φ100mm)；

b）镊子；

c）秒表。

试验材料

a）蒸馏水；

b）酸性墨水蓝（HG/T 2993-2004）。

方法与步骤

把含0.05%酸性墨水蓝的蒸馏水倒入培养皿,高度为10 mm左右；

用镊子夹住笔头,垂直浸入蒸馏水中，深度约3 mm,同时开启秒表计时,以被测笔头顶部湿润为计时结束，应符合表2规定的要求。

书写性能试验

试验材料

试验用墨水（见附录A）。

方法与步骤

将笔头浸入墨水，当吸入墨水达到饱和状态后，在书写纸上（书写纸放在平整的桌面上，其下面应垫有5张以上的书写纸）以100 mm/s的速度由左到右划5条长100 mm的线。线迹应无明显断线、变淡现象。

外观

在200lx～250lx光照度下进行目测，应符合表2规定的要求。

检验规则

检验分类

纤维笔头的检验分型式检验和出厂检验。

型式检验

出现下列情况之一时，一般应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，应每年进行一次型式检验；

d）停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

型式检验时,应从产品中随机抽取60个以上产品,并按第4章所列全部项目逐项检验,每个项目检验10个样品。检验合格率按单项计算，合格率应达到90%以上。

型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，产品停止出厂；待解决问题，型式检验合格后，方可恢复出厂。

出厂检验

出厂检验批由同一型号或规格的产品组成，批量由负责部门指定，在允许的情况下，应与生产方协商后确定。

产品出厂应逐批进行抽样检验，抽样计划按GB/T 2828.1执行。

出厂检验的项目、不合格品分类、试验方法、抽样方案类型、检验水平（IL）、接收质量限（AQL）值按表3规定。

| 检验项目 | 不合格分类 | 试验方法 | 抽样方案类型 | 检验水平 （IL） | 接收质量限 （AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | A | 4.3 | 一次 | S-3 | 0.65 |
| 引水速度 |  | 4.5 |  |  | 0.65 |
| 书写性能 |  | 4.6 |  |  | 0.65 |
| 直 径 | B | 4.1 |  |  | 1.5 |
| 宽 度 |  | 4.2 |  |  | 1.5 |
| 厚 度 |  | 4.2 |  |  | 1.5 |
| 长 度 |  | 4.2 |  |  | 1.5 |
| 外 观 |  | 4.7 |  |  | 1.5 |

批质量的判定

批质量的判定根据GB/T 2828.1按单项不合格品百分数表示。只有当产品同时达到“A”、“B”类规定的接收质量限时,该检验批才能判合格。

检验后的处置

合格产品应附有合格证。

出厂检验不合格批，应退回生产部门进行100%的整理和返工，整理和返工后可再次提交检验，对再次提交批应采用相应的加严检验抽样方案。若再次提交批仍不合格，则该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

      - 笔头包装袋内应有合格证，标明产品名称及商标、生产企业名称、产品型号或规格、执行标准号、生产日期（年、月）、保质期、数量等。

      - 运输包装上应有产品名称及商标、生产企业名称、地址、产品型号或规格、执行标准号、重量、体积、内装产品数量、生产（出厂）日期、防潮等标志。各种标志应明显清晰。运输包装上的图示标志应符合GB/T 191-2008和GB/T 6388-1986的规定。

包装

      - 销售包装可用塑料袋包装，运输包装可用纸板箱包装。

      - 运输包装的包装材料应适应长途运输的需要。

运输

运输时时应防止雨淋受潮,并防止与腐蚀气体或挥发性有机溶剂混杂堆放。

贮存

      - 应贮存于干燥并通风良好的仓库中，贮存温度0℃～40℃，相对湿度不大于80%。

      - 保质期自生产日期起为半年。

（规范性附录）
试验用墨水配方

配方按表A.1。

A.1

| 原料名称 | 规 格 | 用 量 |
| --- | --- | --- |
| 墨水红 | 100% | 5.0 g |
| 丙三醇 | >96% | 5.0 g |
| 乙二醇 | >95% | 10.0 g |
| 拉开粉BX | 粉状 | 0.02 g |
| 甲 醇 | >35% | 1.0 g |
| 蒸馏水 | — | 稀释至100 mL |

# Text boxes

ICS 97.180

分类号：Y50

备案号：

中华人民共和国轻工行业标准

QB

QB/T ××××—××××

纤维笔头

Fiber nibs

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布